Билет № 1

Вопрос  1. 	          Твердость – это свойство материала:

Ответы:	          а) физическое;

б) химическое;

в) механическое;

г) технологическое;

д) физико-химическое.

Вопрос 2.              Какие прочностные характеристики определяются статическими способами нагружения?

Ответы:                 а) предел прочности на растяжение в;

б) предел прочности на изгиб изг;

в) предел прочности на кручение кр;

г) твердость;

д) пределы текучести.

Билет № 2

Вопрос 1.                 Что такое твердость материалов?

Ответы:                   а) свойство материала оказывать сопротивление контактной деформации или хрупкому разрушению при внедрении индентора в его поверхность;

б) свойство материала оказывать сопротивление пластической деформации при контактном воздействии в поверхностном слое;

в) свойство поверхностного слоя материала сопротивляться упругой и пластической деформации или разрушению при местных контактных воздействиях;

г) способность материалов сопротивляться пластической деформации или проникновенью инородного тела;

д) способность материалов сопротивляться пластической деформации и разрушению под действием внешней нагрузки.

Вопрос 2.                 Какие механические свойства материала выявления при испытаниях на растяжение?

Ответы:                   а) показатели прочности, пластичности, вязкости:

б) характеристики в, т, , , ан;

в) характеристики в,т, изг, ,;

г) показатели хрупкости и вязкости ;

д) характеристики в, т или , , .

Билет № 3

Вопрос 1.                Какие существуют способы измерения твердости?

Ответы:                   а) по Бринеллю;

б) вдавливания;

в) отскока;

г) царапания или резания;

д) по Роквеллу.

Вопрос 2.                Какова размерность величины ?

Ответы:                   а) мм;

б) безразмерная величина;

в) %;

г) см-1;

д) кгс/мм2.

Билет № 4

Вопрос 1.                 Какова размерность твердости, определяемой методом Брюнелля?

Ответы:                   а) МПа;

б) %;

в) безразмерная величина;

г) кгс/мм2;

д) мм.

Вопрос 2.                 Что такое механические свойства материалов?

Ответы:                    а) характеризует поведение материалов по действием механических напряжений;

б) свойства определяемые с помощью механических испытаний специально приготовленных образцов;

в) физические константы материала;

г) свойства зависящие от структуры материала;

д) свойства при статических и динамических испытаниях.

Билет № 5

Вопрос 1.                Предварительная нагрузка Р при измерении по Роквеллу?

Ответы:                   а) 10 кгс;

б) 20 кгс;

в) 30 кгс;

г) 40 кгс;

д) 50 кгс.

Вопрос 2.                 Какие механические характеристики определяются при динамических испытаниях материалов?

Ответы:                   а) предел пропорциональности;

б) работу разрушения;

в) предел прочности;

г) ударную вязкость;

д) предел текучести.

Билет № 6

Вопрос 1.                 Какие методы используются для определения твердости?

Ответы:                   а) Карно;

б) Фуко;

в) Виккерса;

г) Вульфа-Брэгга;

д) Шора.

Вопрос 2.                 Как влияет углерод на механические свойства стали?

Ответы:                   а) повышает пластические свойства;

б) повышает прочностные свойства;

в) понижает прочностные и повышает пластические свойства;

г) повышает прочностные и понижает пластические свойства;

д) понижает и прочностные и пластические свойства.

Билет № 7

Вопрос 1.                 Как определяют число твердости методом Роквелла?

Ответ:                      а) по формуле HRC=100-(h-ho)/0,002;

б) по таблице;

в) по шкале индикатора;

г) измеряют остаточное увеличение глубины внедрения индентора;

д) переводом HB в HRC.

Вопрос 2.                 Приведите формулы для определения показателей прочности при испытаниях на растяжение?

Ответы:                   а) =Р0,2/Fо;

б) в=Рв/Fо;

в) =(l-lo) 100%/lo;

г) =(Fo-F)100%/Fo;

д) т=Рт/Fo.

Билет № 8

Вопрос 1.                 Какие физико-механические характеристики металлов и сплавов имеют взаимосвязь с твердостью?

Ответы:                   а) плотность;

б) температура плавления;

в) предел текучести т;

г) относительное сужение ;

д) предел прочности на разрыв в.

Вопрос 2.                 Какие механические характеристики можно определить при испытании на растяжение?

Ответы:                   а) пластичность;

б) износостойкость;

в) ударную вязкость;

г) прочность;

д) коррозионную стойкость.

Билет № 9

Вопрос 1.                 Как можно перевести значение по Бринеллю в единицы по Роквеллу и обратно?

Ответы:                   а) HB=85,6 HRC;

б) по таблицам;

в) HB=2HRC;

г) по формуле HB=P/F;

д) ни как.

Вопрос 2.                 Приведите формулы для определения показателей пластичности при испытаниях на растяжение?

Ответы:                   а) т=Рт/Fo;

б) =(Fo-F)100%/Fo;

в) в=Рв/Fо;

г)=Р0,2/Fо;

д) =(l-lo) 100%/lo;

Билет № 10

Вопрос 1.                Что обозначает запись 235 HB 5/750/30 ?

Ответы:                   а) твердость 5 кгс/мм при нагрузке 235 кгс, диаметре шарика 750 мм и временем выдержки под нагрузкой 30 с.

б) твердость 750 кгс/мм при нагрузке 235 кгс, диаметре шарика 5 мм и временем выдержки под нагрузкой 30 с.

в) твердость 235 кгс/мм при нагрузке 750 кгс, диаметре шарика 30 мм и временем выдержки под нагрузкой 5 с.

г) твердость 235 кгс/мм при использовании шарика диаметром 5 мм, нагрузке 750 кгс и временем выдержки под нагрузкой 30с.

д) модель прибора для измерения твердости.

Вопрос 2.                Как обозначается условный предел текучести?

Ответы:                   а) Pmax;

б) т;

в) Fo;

г) ;

д) lo;

Билет № 11

Вопрос 1.                Единицы измерения твердости по Роквеллу:

Ответы:                   а) кгс/мм;

б) мм;

в) Н;

г) условные единицы;

д) кгс.

Вопрос 2.                 Какие из перечисленных показателей относят к показателям пластичности материалов?

Ответы:                   а) временное сопротивление;

б) относительное сужение;

в) истинное сопротивление разрыву;

г) предел пропорциональности;

д) условный предел текучести.

Билет № 12

Вопрос 1.                Чему равен предел прочности стали с твердостью HRC=40 ?

Ответы:                   а) 135;

б) 134;

в) 240;

г) 200;

д) 130.

Вопрос 2.                Формула для определения относительного удлинения?

Ответы:                   а) =(lк-lo)/lo100%;

б) l=11,3Fo;

в) т=Pт/Fo;

г) =(Fo-Fк)/Fo100%;

д) lo=5,65Fo.

Билет № 13

Вопрос 1.                Что обозначает запись 330 HV 10/40 ?

Ответы:                   а) 330 твердость по Виккерсу, полученная при нагрузке Р=98,07Н (10 кгс) и времени выдержки под нагрузкой =40 с;

б) твердость по Бринеллю 330 кгс/мм при нагрузке 10 кгс и времени выдержки 40 с;

в) твердость по Роквеллу 330 при нагрузке 98,07Н и времени выдержки 40 с;

г) модель прибора для измерения твердости методом Виккерса;

д) 40 твердость по Виккерсу, полученная при нагрузке 330 кгс и времени выдержки 10 с.

Вопрос 2.                 Диаграмма растяжения с физическим пределом текучести характера для:

Ответы:                   а) деформированного металла;

б) частого металла;

в) отожженного металла;

г) металла упрочненного термической обработкой;

д) наклепанного металла.

Билет № 14

Вопрос 1.                 Число твердости по Роквеллу при использовании индентора в виде алмазного конуса обозначают символом:

Ответы:                    а) HRA;

б) HRB;

в) HV;

г) HRCэ;

д) HRC.

Вопрос 2.                 Цель преобразования диаграммы усилие – удлинение в диаграмму напряжение – удлинение?

Ответы:                   а) для повышения точности определения механических характеристик;

б) для снижения влияния абсолютных размеров на определяемые значения механических параметров;

в) для облегчения межсистемных преобразования значений механических свойств.

Билет № 15

Вопрос 1.                Метод Бринелля позволяет определить твердость материалов:

Ответы:                   а) от 8 до 450 кгс/мм2;

б) от 78,5 до 4413 МПа;

в) от 100 до 500 кгс/мм2;

г) от 5 до 1000 ксг/мм2;

д) до 450 HB.

Вопрос 2.                 В каких координатах производится запись технических диаграмм растяжения?

Ответы:                   а) нагрузка (Р) – время ();

б) нагрузка (Р) – относительное удлинение ();

в) абсолютное удлинение (l) – время ();

г) нагрузка (Р) – абсолютное удлинение (l).

Билет № 16

Вопрос 1.                 Какова твердость стали в единице с пределом прочности в=149 кгс/мм2?

Ответы:                   а) 415;

б) 44;

в) 105;

г) 72;

д) 24.

Вопрос 2.                Что означает индекс при обозначении условного предела текучести ?

Ответы:                   а) величину заданного остаточного удлинения образца 0,2%;

б) величину заданного остаточного удлинения образца 2,0%;

в) величину погрешности при определении условного предела текучести;

г) величину заданного остаточного удлинения образца 20%;

д) произвольно выбранное условное обозначение.

Билет № 17

Вопрос 1.                При испытании на твердость методом Виккерса в качестве индентора используют:

Ответы:                   а) алмазный конус с углом при вершине 120о;

б) правильную четырехгранную алмазную пирамиду с углом между противоположными гранями 136о;

в) стальной закаленный шарик диаметром 1,588 мм;

г) четырехгранную пирамиду из карбида вольфрама;

д) алмазный конус с углом при вершине 136о.

Вопрос 2.                 Какой стадии деформации соответствует площадка текучести на диаграмме растяжения?

Ответы:                   а) стадии упругой деформации;

б) стадии пластической деформации с "легким" скольжением дислокации;

в) стадии пластической деформации с интенсивным упрочнением в результате возрастания плотности дислокации.

Билет № 18

Вопрос 1.                Каков предел прочности в серого чугуна твердостью HB 210 ?

Ответы:                   а) в=70 кгс/мм2;

б) в=20 кгс/мм2;

в) значение в чугуна по твердости определить невозможно;

г) в=210 кгс/мм2;

д) в=180 кгс/мм2.

Вопрос 2.                Какие механические свойства материала выявляются при испытаниях на растяжение?

Ответы:                   а) показатели прочности, пластичности, вязкости;

б) твердость, пластичность, предел выносливости;

в) характеристики в, т, , ;

г) характеристики в, т, , , ан;

д) характеристики HB, в, , .

Билет № 19

Вопрос 1.                Что означает символы HRC, HRB и HRA?

Ответы:                   а) число твердости по Роквеллу при использовании алмазного конуса;

б) число твердости по Роквеллу при использовании шарикового индентора;

в) шкалы для измерений разных объектов;

г) для измерений при уменьшенной общей нагрузке на конус: 60 кгс вместо 150 кгс;

д) твердость по Роквеллу HRC и HRA при использовании алмазного конуса, а HRB при использовании шарикового индентора.

Вопрос 2.                Какие параметрами характеризуются начальные размеры плоских образцов для испытания на растяжение.

Ответы:                   а) начальная длина;

б) начальная ширина lo;

в) диаметр Do;

г) начальная толщина no;

д) удлинениеl.

Билет № 20

Вопрос 1.                 Расшифруйте условия испытаний 180 HB 5/250/10.

Ответы:                    а) обозначает твердость 250 единиц Бринелля при использовании шарика диаметром 10 мм при нагрузке 180 кгс и временем выдержки под нагрузкой 5 с;

б) модель прибора для испытаний методом Бринелля;

в) твердость 185 единиц Бринелля при использовании шарика с D=5мм при Р=250 кгс и временем выдержки под нагрузкой    10 с;

г) твердость 180 единиц Роквелла при основной нагрузке Р1=250 кгс и предварительной нагрузке Ро=10 кгс и временем выдержки под нагрузкой 5 с;

д) марка прибора для испытаний методом Роквелла.

Вопрос 2.                С какой целью стандартом определяется соотношение между начальной рабочей длиной lо и площадью поперечного сечения Fo?

Ответы:                   а) уменьшения влияния размера образца на значение свойств;

б) повышение точности измерения;

в) облегчение условий расчета механических характеристик.

Билет № 21

Вопрос 1.                 Что характеризует твердость?

Ответы:                   а) способность материала оказывать сопротивление контактному воздействию и внедрению в его поверхность недеформирующегося наконечника (индентора);

б) свойство материала сопротивляться упругой и пластической деформации или разрушению при местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого тела (индентора);

в) качество материала и пригодность его для того или иного назначения;

г) сопротивление материала местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела – индентора;

д) способность тела противостоять внедрению в поверхностные слои инородных тел.

Вопрос 2.                Изобразите схему диаграммы растяжения металлов и укажите на ней:

Ответы:                   а) область упругих деформаций;

б) область пластической деформации;

в) область развития трещин;

г) область хрупкого разрушения;

д) область вязкого разрушения.

Билет № 22

Вопрос 1.                 Какие применяют методы определения твердости?

Ответы:                   а) вдавливания;

б) отскакивания бойка;

в) царапанья;

г) затухающего качания маятника;

д) резания;

Вопрос 2.                К испытаниям при однократном кратковременном нагружении относят:

Ответы:                   а) испытания на растяжение;

б) испытания на сжатие;

в) испытания на изгиб;

г) испытания на раздир;

д) определение твердости.

Билет № 23

Вопрос 1.                Результаты испытаний на твердость зависят:

Ответы:                   а) от продолжительности приложения нагрузки к вдавливаему индентору;

б) от выдержки под нагрузкой;

в) от качества поверхностного слоя испытуемого материала;

г) от температуры материала;

д) от скорости приложения нагрузки.

Вопрос 2.                От чего зависят механические свойства материалов?

Ответы:                   а) от химического состава;

б) от структуры материала;

в) от степени деформации;

г) от плотности дислокаций;

д) от температуры испытаний.

Билет № 24

Вопрос 1.                Что характеризуют числа твердости?

Ответы:                   а) упругие свойства материала;

б) сопротивление пластической деформации;

в) сопротивление материала разрушению;

г) не имеющие физического смысла числа;

д) работу разрушения.

Вопрос 2.                Расшифровать следующие обозначения механических характеристик:

Ответы:                   а)т -

б) -

в) в -

г)  -

д)  -

Билет № 25

Вопрос 1.                Какие методы применяют для определения твердости?

Ответы:                   а) Бейна;

б) Роквелла;

в) Бекардоса;

г) Бринелля;

д) Рейнольда.

Вопрос 2.                В чем особенность диаграммы растяжения для совершенно хрупкого материала?

Ответы:                   а) не имеет максимума;

б) короче;

в) представляется только прямолинейным участком, характеризующим зависимость упругой деформации от напряжения;

г) отсутствием площадки текучести;

д) имеет форму зуба пилы.

Билет № 26

Вопрос 1.                Укажите, каким способом, надо измерять твердость мягких материалов?

Ответы:                   а) пробой на "зуб";

б) по Роквеллу;

в) по Бринеллю;

г) царапаньем;

д) по Виккерсу.

Вопрос 2.                Какие показатели механических свойств характеризуют прочность?

Ответы:                   а) предел текучести (физический) (т , МПа);

б) истинное сопротивление разрыву (Sн , МПа);

в) относительное удлинение после разрыва ( , %);

г) условный предел текучести ( , МПа);

д) временное сопротивление (предел прочности) (в , МПа).

Билет № 27

Вопрос 1.                Чем можно объяснить отсутствие связи между твердостью и пределом прочности на разрыв хрупких материалов?

Ответы:                   а) различными условиями напряженного состояния при этих методах испытания материала;

б) для хрупких материалов в характеризует сопротивление разрушению, а не сопротивление пластическим деформациям;

в) хрупкие материалы при испытаниях на растяжение разрушаются без пластической деформации.

Вопрос 2.                 Какими свойствами должен обладать материал, который используется при изготовлении деталей методом глубокой вытяжки?

Ответы:                   а) иметь высокое значение т  и низкое в;

б) иметь высокое значение т  и высокое в;

в) иметь высокие значения и в;

г) иметь высокие значения т  и ;

д) иметь низкое значение т  и высокое 

Билет № 28

Вопрос 1.                 Что характеризует твердость материала измеряемая методом вдавливания наконечника (индентора)?

Ответы:                   а) сопротивление разрушению;

б) упругие свойства;

в) сопротивление пластической деформации;

г) сжатие материала;

д) не имеет физического смысла.

Вопрос 2.                Какие показатели механических свойств характеризуют пластичность?

Ответы:                   а) относительное сужение после разрыва (, %);

б) предел текучести (физический) (т , МПа);

в) относительное удлинение после разрыва (, %);

г) условный предел текучести (, МПа);

д) твердость