Содержание

1. Индукционная поверхностная закалка

  - Общие сведения об индукционном нагреве………………………...3

  - Исходные данные и задача расчета………………………………….3

  - Расчет параметров…………………………………………………….5

2. Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием

2.1 Общие сведения ……………………………………………………..10

2.2 Исходные данные и задача расчета…………………………………10

2.3 Расчет параметров дробеударного упрочнения резьбы…………...11

2.4 Расчет параметров алмазного выглаживания цилиндрической

поверхности…………………………………………………………..12

3. Список использованных источников……………………………………….14

- Индукционная поверхностная закалка

  - Общие сведения об индукционном нагреве

В основе метода лежат два физических закона: закон электромагнитной индукции Фарадея (возникновение индукционных токов в проводнике, который находится в переменном магнитном поле); и закон Джоуля-Ленца (нагрев проводников электрическом током).

Закона электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Закон Джоуля–Ленца: Если на участке цепи под действием электрического поля не совершается механическая работа и не происходят химические превращения веществ, то работа электрического поля приводит только к нагреванию проводника. При этом работа электрического тока равна количеству теплоты, выделяемому проводником с током: Q=I2⋅R⋅Δt.

  - Исходные данные и задача расчета

Диаметр заготовки d=50 мм.

Длина заготовки подвергаемой закалке L=50 мм.

Материал детали: Углеродистая сталь 12Х2Н4А

Рис.1 Эскиз детали

Характеристики материалов:

Плотность стали ρ=7.8⋅103 кгм3.

Удельная теплоемкость с=600 Джкг⋅град.

Теплопроводность к=20 Втм⋅град.

Температуропроводность а=кρ⋅с=20 Вт.

Удельное электрическое сопротивление ρэ.заг=1.2 мкОм⋅м.

Характеристики индуктора:

Число витков n=1

Покрытие Ан.Окс.100 из.

Al- сплав (АМГ6)

Удельное электрическое сопротивление (АМГ6) ρэ.инд=0,05 мкОм⋅м.

Рис.2. Индуктора с деталью

1- индуктор; 2- канал для протока воды; 3-деталь

Температурный режим:

Температура поверхности Тпов=1300 С°.

Минимальная Тj=850 С°

Скорость нагрева Vнагр=500 градсек.

Задача расчета:

- Расчитать глубину закаленного слоя на частотах f=10,60,440,1760 кГц.

- Необходимую плотность мощности q0 Втм2.

- Амплитуду тока в индукторе Jm  А.

- Мощность технологической установки Nуст кВт.

- Выбрать схему нагрева и охлаждения детали

- Привести эскиз индуктора

- Дать рекомендации по выбору частоты f в зависимости от глубины закалки.

  - Расчет параметров

Толщина скин-слоя δ (1):

δ=ρэл.загπ⋅μ⋅μ0⋅f               (1)

ρэл.заг – удельное электрическое сопротивление материала заготовки

μ− относительная магнитная проницаемость,  = 1;

μ0− магнитная постоянная, μ0= 1,257 мкГнм.

f– частота, Гц.

Для одновиткового индуктора шаг намотки S равен длине индуктора L.

Времени нагрева  t находим по формуле (2):

t=Tпов+Tj2⋅Vнагр                          (2)

t=1300+8502⋅500=2.15 с.

Толщина скин-слоя в зависимости от частоты тока δi, где i - частота в кГц.:

δ=ρэл.загπ⋅μ⋅μ0⋅fi

δ10=5.033 мм           δ440=0.76 мм

δ60=2.05 мм             δ1760=0.394 мм

Запишем толщину скин-слоя  в безразмерном виде :

δ=δ(f)2⋅a⋅t

δ10=0.83                     δ440=0.125

δ60=0.339                  δ1760=0.063

Здесь  δ– безразмерный параметр.

По графику на рис.3. определим Ψ(x*,δ∗) при x=0:

Рис.3. Решение задачи нагрева одномерного полубесконечного

тела внутренними источниками теплоты

Ψ10=0.65                  Ψ440=0.90

Ψ60=0.85                  Ψ1760=0.97

Зная безразмерную Ψ, определим  :

Ψ=Ψ⋅TjTпов

Ψ10=0.425                       Ψ440=0.588

Ψ60=0.556                       Ψ1760=0.634

По графику на рис.3 определим  глубину закалки x в безразмерном виде:

x10=0.42                          x60=0.31

x440=0.28                        x1760=0.25

Переведем x в размерный вид используя выражение x=x⋅2⋅a⋅t:

x10=2.546 мм                     x60=1.879 мм

x440=1.69 мм                    x1760=1.51 мм.

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при увеличении частоты тока f глубина закалки уменьшается. Наилучший результат был получен при f=10кГц. при глубине закалки x=2.55⋅10−3 м. или 2.55 мм.

### Расчет  плотности мощности.

Обычно при расчетах плотность мощности q0определяется из условия заданных Tпов и времени нагрева tпо формуле :

q0=T⋅π⋅k2⋅a⋅t⋅Ψ              (3)

q010=1.169⋅107    Втм2.              q060=8.943⋅106Втм2.

q0440=8.446⋅106Втм2.                q01760=7.837⋅106Втм2.

Из полученных плотностей тока выберем наибольшуюq010=1.169⋅107Втм2., т.к. она  обеспечивает необходимую мощность электромагнитной энергии на всех частотах.

### Расчет амплитуды тока в индукторе.

Амплитуда тока Jm в зависимости от частоты f:

Jm=q0⋅2⋅S2π⋅μ⋅μ0⋅f⋅ρэл.заг           (4)

Jm10=1.715⋅104 А.                    Jm60=1.096⋅104 А.

Jm440=6.659⋅103 А.                  Jm1760=4.709⋅103 А.

Наибольшая амплитуду тока в индукторе: Jm10=1.715⋅104 А.

### Расчет мощности технологической установки.

Nуст будем выбирать из соотношения:

Nуст=π⋅d⋅L⋅q0ηинд⋅ηб.п.,

где  ηб.п.=0.8 кпд  блока питания;

ηинд находится по формуле:

L-длина индуктора, равная длине обрабатываемого участка

ηинд=11+ρэл.индρэл.заг

ηинд=0,817

Мощность технической установки Nуст=140.4 кВт.

ВыберемNуст из ряда мощностей технической установки Nуст.Станд=16; 25; 63; 100; 160 кВт.

т.е. Nуст=160 кВт.

Тогда необходимая плотность мощности:

q0=ηинд⋅ηб.п.⋅Nустπ⋅d⋅L

или

q0=1.332⋅107 Втм2

В связи с выбором мощности установки необходима коррекция времени и скорости нагрева, а также амплитуды тока:

Из выражения (3) получаем:

t=Tпов⋅π⋅кq0⋅22⋅1Ψ⋅a

t10=1.648с.

Из (2) выражение для Vнагр:

Vнагр=Tпов+Tj2⋅t

Vнагр10=652.3 градсек.

Из выражения (4) для амплитуды тока получаем:

Jm10=1.831⋅104 А.

Рекомендации по выбору частоты и режимам нагрева и охлаждения:

Для получения максимальной глубины закаленного слоя рекомендуется назначить частоту f равной 10 кГц.

После закалки рекомендуется применить охлаждение в воде или масле и отпуск  для снятия внутренних напряжений при Т =200С.

# 2.Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием.

## 2.1 Общие положения.

Обработка дробью применяется для упрочнения разнообразных деталей планера и двигателей летательных аппаратов – лонжеронов, бимсов, монорельсов, деталей шасси, обшивок, панелей, лопаток турбины и компрессора, подшипников и т.д.

Сущность дробеударного упрочнения заключается в бомбардировке поверхности детали потоком дроби, обладающей значительны запасом кинетической энергии. Источником энергии дроби является струя газа, жидкости, центробежная сила или ускорение силы тяжести. В зависимости от типов и конструктивного исполнения технологических установок (оборудования) скорость дроби может изменяться от 10 до 100 мс.

Основным достоинством дробеударной обработки является возможность эффективного упрочнения деталей различной конфигурации, имеющих мелкие надрезы, пазы, галтели и резьбовые поверхности.

Усталостная прочность детали после упрочнения дробью повышается на 15…50% в зависимости от марки материала и режимов упрочнения. Изменения размеров деталей после дробеударного упрочнения незначительны и исчисляются микронами. Поэтому точностные характеристики деталей определяются операциями, предшествующими упрочнению (шлифование, чистовое точение и др.).

## 2.2 Исходные данные и задача расчета

Эскиз детали приведен на рис.1.

Деталь изготовлена из стали 12Х2Н4А;

Предел прочности σВ=750 МПа

Плотность стекла ρстекла=2.5⋅103кгм3

Предварительная обработка детали: термоупрочнение и чистовое точение с шероховатостью:

Rz=5мкм.

После обработки ППД исходная шероховатость не должна ухудшиться.

Для обработки резьбы (см. рис.4.) использовать стеклянную дробь. Диаметр стеклянной дроби из следующего ряда: 100; 160; 200; 250 мкм.

Рис.4. фрагмент резьбы детали

Задача расчета

Расчитать параметры дробеударного упрочнения резьбы и алмазного выглаживания цилиндрической поверхности.

### 2.3. Расчет параметров дробеударного упрочнения резьбы.

Назначим диаметр стеклянной дроби согласно исходным требованиям (Dдр<Dрезб). Здесь Dдр-диаметр стеклянной дроби, Dрезб-диаметр лунки резьбы (рис.4) .

Dрезб=0.14⋅S⋅2

Dдр=250мкм.

При пластическом внедрении шарика в поверхность (рис.5.) баланс энергии и работы имеет вид:

m⋅V022⋅cosα2−m⋅Vотск22⋅cosα2=0hFсопр(x)⋅dx         (1)

Рис.5. Пластическое внедрение шарика

в поверхность

Здесь:

m  – масса шарика:

m=ρстекла⋅π⋅Dдр6          (2)

Fсопр(x)– работа сил сопротивления:

Fcопр(x)=π⋅D⋅x⋅HB         (3)

После подстановки (2) и (3) в (1)получаем:

ρ⋅π⋅Dдр3⋅V0212⋅cos2α=HB⋅π⋅D⋅h22

отсюда при HB  3В имеем глубину отпечатка:

h=ρ⋅Dдр2⋅V02⋅cos2α18⋅σв

при h≃Rz   скорость вылета шарикаV0:

V0=hDдр⋅18⋅σВρ⋅1cosα

V0=52.6 мс.

Глубина упрочненного слоя находится из соотношения:

δупр=1.5⋅d

Если учесть, что hd, то площадь поверхности отпечатка шарика диаметром Dдр приблизительно равна площади круга с диаметром d :

π⋅Dдр⋅h=π⋅d24         (4)

Из (4) выражение для d:

d=4⋅Dдр⋅h

d=0.7мкм.

глубина наклепанного слоя  δупр равна:

δупр=1.5⋅d

δупр=1 мкм.

### 2.4 Расчет параметров алмазного выглаживания цилиндрической части.

Алмазное выглаживание заключается в пластическом деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по ней инструментом-выглаживателем, что позволяет получить упрочненную поверхность с низкой  шероховатостью и сжимающими остаточными напряжениями, распространяющимися на значительную глубину. При этом в месте контакта инструмент-деталь (в очаге деформирования) происходит локальный переход металла в состояние текучести, в результате чего изменяются характеристики поверхностного слоя, что в итоге повышает сопротивление усталости деталей при эксплуатации.

Назначение режимов обработки выглаживания сводятся к определению оптимальных значений силы выглаживания FN, радиуса Rсфрабочей части индентора, подачи S, скорости обработки V, числа рабочих ходов z.

Критерий выбора радиуса сферы – твердость материала.

Для стали 12Х2Н4А назначим Rсф= 3.4 мм. [2, стр.62].

Оптимальное значение силы выглаживанияFN можно определить по формуле:

FN=c⋅3⋅σв⋅Dд⋅RcфDд+RcФ2

FN=182 Н

Здесь:

с = 0,008 – коэффициент, учитывающий условия обработки,

Dд– диаметр детали,

Рис. 6. Схема деформирования поверхностного слоя

при алмазном выглаживании ( в направлении подачи)

1-микронеровности исходной поверхности; 2- наплыв;

3-выглаживатель; 4- поверхность после выглаживания

Назначим величину продольной подачи s = 0,08 ммоб [2, стр.62], тогда полученная шероховатостьRZ0вычислится по следующей формуле:

RZ0=Rсф−Rсф2−s24

RZ0=2.35 мкм

Параметры шероховатости зависят также от числа рабочих ходов z выглаживателя. С увеличением z до 2…3 параметр шероховатости уменьшается в меньшей степени. При z  4 возможен перенаклеп ПС.

Определим глубину наклепанного слоя по зависимости Серенсена С.В. [2, стр.19]:

2⋅δd=1−σвσп, где d – диаметр детали;

σп– прочность после упрочнения;

σв– прочность сердцевины;

 – глубина наклепанного слоя

σв=750 МПа

σп=877МПа – Увеличение прочности поверхности повышается на 17% по сравнению с исходной величиной прочности [2, стр. 64] для стали 12Х2Н4А.

Следовательно толщина упрочненного слоя:

δ=1−σвσп⋅d2=1−750877⋅502=3,2мм

Список использованных источников

## 1. Саливанов Д.С. конспект лекций по курсу Белоусова В.С. «Обработка поверхностей деталей ЛА», 2002.

2. А.К. Карпец, В.С. Белоусов, В.И. Мальцев упрочнение деталей авиационных конструкций ППД: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. 1995. – 79 с.