| № | Название, химическая формула | Твердость | Спайность, излом | Цвет, цвет черты | Блеск | Удельный вес | Сингония, форма кристалла | Происхождение | Диагностические признаки | Практические применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Самородные элементы (состоят из одного химического элемента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | графит, С | 1 | совершенная в одном направлении | стально-серый; черта черная, блестящая | маслянистый | 2 - 2,3 | гексагональная (чешуйчатая) | метаморфическое | твердость, черный цвет, мажет руки, пишет на бумаге, жирен на ощупь, хрупкий | в металлургии, электропроизводстве, выработки краски и карандашей |
|  | сера, S | 1,5-2,5 | несовершенная | желтый (все оттенки), зеленоватый; черта желтая почти белая | жирный до алмазного | 1 - 2,1 | ромбическая. Форма - пирамидальная | образуются из сульфатов, осаждается в виде вогонов при вулканизации | очень хрупкая при трении, электризуется, легко загорается от спички и горит синим пламенем | для получения серной кислоты, в резиновой промышленности, в производстве спичек, пороха |
|  | золото, Au | 2,5-3 | спайности нет, излом | желтый | металличес-кий | 15,6-19,0 | кубическая, форма - окта- идрическая | гидротермальное | высокая плотность, тягучесть, ковкость, малая твердость | ювелирное дело, приборостроение, зубоврачебное дело |
| II. Сульфиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | пирит, FeS2 | 6-6,5 | несовершенная, излом неровный до раковистого | бледный, латунно-желтый, золотистый; черта зеленовато черная или черная | сильный металлический | 4,9-5,2 | кубическая, форма кубов или пентагондодекаэдров | гидротермальное, отчасти магматическое, метаморфическое, осадочное | твердость, цвет бледный, латунно-желтый, золотистый, большой удельный вес. | Сырье для получения серной кислоты |
| 5. | халькопирит, CuFeS2 (медный колчедан) | 3,5-4 | несовершенная, излом неровный | латунно-желтый, зеленовато-золотистый, черта черная с зеленоватым оттенком | сильный металлический, часто с радужной или синей побежалостью | 4,1-4,3 | тетрагональная форма тетраэдрическая | гидротермальное, реже магматическое, метаморфическое | хрупкий, небольшая твердость, большой удельный вес, побежалость | важная медная руда |
| 6. | галенит, PbS (свинцовый блеск) | 2-3 | совершенная в трех направлениях ( по граням куба) | свинцово-серый, черта черная серо-черная | металличес-кий | 7,4-9,6 | кубическая, форма куба октаэдра и пентагондодекаэд-ра | гидротермальное, иногда образуется в контактовых зонах | небольшая твердость, свинцово-серебристый цвет, кристаллы в виде зернистых масс | важная свинцовая руда |

| 7. | сфалерит, ZnS (цинковая обмотка) | 3,9-4,0 | совершенная в шести направлениях | бесцветный, желтый, бурый, коричневый, зеленовато-желтый, черта коричневая, бурая, желтые оттенки | алмазный полуметаллический | 3,9-4,1 | кубическая, форма тетраэдрическая, додекаэдрическая | гидротермальная, редко пневматолитовое, осадочное | небольшая твердость, большой удельный вес, кристаллы в виде вкраплений, сплошных зернистых или плотных масс, щеток, друз | главная цинковая руда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | молибденит, MoS2 (молибдено-вый блеск) | 1 | совершенная в одном направлении | свинцово-серый, черта серая чаще с зеленоватым оттенком | металличес-кий | 4,7-5,0 | гексагональная форма гексагональная реже призматичес-кая | пневматолитовое, гидротермальное | пишет на бумаге, оставляет голубовато серую черту, жирен на ощупь, кристаллы в виде чешуйчатых или листовых масс, | важнейшая молибденовая руда |
| 9. | киноварь, HgS | 2-2,5 | совершенная в одном направлении | ярко-красный, кровяно-красный, темно-красный, черта красная багряная | алмазный, до металлического или сильно полуметаллического | 8-8,2 | тригональная форма ромбоэдрическая | гидротермальное | кристаллы с двойными прорастаниями в виде зернистых, плотных, землистых масс | важная ртутная руда, а также природная краска |
| III. Галогениды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | галит, NaCl | 2,0-2,5 | совершенная в трех направлениях | бесцветный, белый, желтый, красный, бурый, голубой, черта белая | стеклянный | 2,1-2,6 | кубическая, форма кубическая | осадочная, образуется при помощи осаждения в замкнутых или полузамкнутых бассейнах | хрупкий, легко растворяется в воде, обладает соленым вкусом, встречается в виде рыхлых или сплошных плотных масс, друзов | пищевой продукт и сырье для химической промышленности |
| 11. | сильвин, KCl (калийная соль) | 1,5-2,0 | совершенная в трех направлениях | водяно-прозрачный бесцветный, черта белая | стеклянный, на поверхности разностей окерный | 2 | кубическая, форма кубическая | осадочная, образуется путем осаждения в замкнутых или полузамкнутых бассейнах | хорошо растворяется в воде, вкус горько соленый | калийное удобрение, в химической промышленности для получения едкого калия, в медицине |
| 12. | флюорит, CaF2 (плавиковый шпат) | 4 | совершенная в четырех направлениях | фиолетовый, зеленый, желтый, розовый, черта белая, бледно-фиолетовая | стеклянный, жирноватый | 3-3,2 | кубическая, форма куба, октаэдра и додекаэдра | гидротермальное, пневматолитовое и осадочное | хрупкий легко растворяется в воде, представляет собой химические осадки морей и озер | хороший флюс для руд, исходный материал для изготовления фтористых препаратов, в оптике |

| IV. Окислы и гидроокислы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | кварц, SiO2 | 7 | весьма несовершенная, излом рановистый, неровный | бесцветный, белый, дымчатый, розовый, серый, черный, черты нет | светлый на гранях кристалла на изломе жирный | 2,5-2,9 | тригональная, форма удлиненных гексагональных призм с пирамидальными окончаниями | магматическое, пегматитовое, гидротермальное, осадочное, метаморфическое | разновидности: горный хрусталь, аметист | в оптике, радиотехнике, ювелирное дело, стекольное |
| 14. | опал, SiO2*nH2O | 5,5-6,5 | спайности нет, излом рановистый, просвечивает | белый, желтый, серый, синий, бурый, черты нет | восковой тусклый |  |  | осадочное, продукт выветривания силикатов, гидротермальное | аморфный, образует натечные формы и псевдоморфозы | ювелирное изделие, используется в производстве огнеупорных кирпичей, в керамике |
| 15. | гематит, Fe2O3 | 5,5-6,0 | спайности нет, излом рановистый или землистый | от красно-бурого до железно-черного, черта красная | с синеватым отливом, тусклый, стеклянный | 4,9-5,3 | тригональная, форма ромбоэдрического или таблитчатого вида, чешуйки, пластинки | метаморфическое, осадочное, пневматолитовое | не магнитен или слабо магнитен, разновидность- железная руда , железная роза, патечный гематит, землистый или охристый железняк | важная железная руда |
| 16. | магнитит, Fe3O4 (магнитный железняк) | 5,5-6,5 | несовершенная, излом рановистый, зернистый | железно-черный черта черная | металлический, полуметаллический, тусклый | 4,9-5,2 | кубическая, форма октаэдрическая | магматическое, метаморфическое | сильно магнитный | важная железная руда |
| 17. | лимонит, Fe2O3*nH2O | 4-5,5 | спайности нет | ржаво-желтый, желтовато-бурый, темно бурый, черта желтовато-бурая, бурая | тусклый, металлический, полуметаллический | 3,6-4 | форма псевдоморфозная в виде кубиков по пириту | осадочное | скрытокристалличес-кий, аморфный | важная железная руда, мягкая землистая разновидность- как желтая минеральная краска |
| 18. | корунд, Al2O3 | 9 | тригональная | синеватый, серый, красный, синевато или желтовато-серый, черты нет | сильный стеклянный | 3,9-4 | форма бочанкообразная | контакто- метоморфическое, магматическое | разновидность: рубин, сапфиры, наждак | абразивные материалы, в ювелирном деле |
| 19. | боксит, Al2O3*nH2O | 1,0-4,0 | излом зелистый, тощий на ощупь | белый, розовый, сероватый, буровато-красный, черта бледного цвета | тусклый | 2,5 | сплошные плотные рыхлые массы, оолиты | осадочное, при выветривании горных пород | не дает с водой пластичные массы, тусклый, сухой на ощупь | важнейшая руда для алюминиевой промышленности, получение красок |

| V. Карбонаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | кальцит, CaCO3 (известковый шпат) | 3 | совершенная в трех направлениях | белый, серый, голубой, желтый. Черта белая | стеклянный, стеклянно-перламутровый | 2,7 |  | тригональная, форма ромбоэдра зернистые, оолиты, друзы. | осадочное, гидротермальное, метаморфическое | легко раскалываются на косые параллелепипеды (ромбоэдры) | в строительной промышленности, в металлургии |
| 21. | доломит, CaMg(CO3) (горький шпат) | 3,5-4 | совершенная в трех направлениях | белый, желтый, серый. Черта белая | стеклянный иногда перламутровый | 2,8-2,9 |  | тригональная, форма ромбоэдра | осадочное, гидротермальное, иногда метаморфическое | в порошке вскипает от действия соляной кислоты | в металлургии в качестве флюса и огнеупорного материала для изготовления цемента |
| 22. | сидерит, FeCO3 (железный шпат) | 3,5-4,5 | совершенная в трех направлениях | серый, желтый, бурый. Черта белая или желтоватая | стеклянный часто перламутровый | 3,7-3,9 |  | тригональная, плоские и искривленные ромбоэдры | осадочное, гидротермальное | при нагретой соляной кислоты вскипает с шипением | в больших скоплениях- руда для железа |
| 23. | малахит, CuCO3* *Cu(OH)2 | 3,5-4 | совершенная в одном направлении | изумрудно-зеленая. Черта бледно-зеленая | стеклянный, тусклый, шелковый | 3,9-4 |  | моноклинная, призматичес-кая | осадочное в зоне окисленный руд | хрупкий, вскипает при соляной кислоты | ценный поделочный камень |
| VI. Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | гипс (легкий шпат), CaSO4 * * 2H2O | 2 | весьма совершенная в одном направлении, занозистый | бесцветный, белый, желтый, розовый, синеватый. Черта белая | стеклянный, перламутровый, на плоскостях спайности шелковистый, волокнистый | 2,3 |  | моноклинная, таблитчатая | осадочное, продукт гидратации ангидрита | разновидности: алебастр, селенит | как цемент и материал для лепных работ, в медицине |
| 24. | ангидрит, CaSO4 | 3-3,5 | совершенная в трех направлениях | белый, сероватый, голубой, красный. Черта белая | стеклянный иногда с перламутром | 2,8-3,0 |  | ромбическая, таблитчатая | осадочное | кристаллы встречаются редко | для получения специального цемента и мелких художественных изделий |
| 25. | барит, BaSO4 | 3-3,5 | совершенная в трех направлениях | бесцветный, белый, серый. Черта белая | стеклянный, перламутровый на плоскостях спайности | 4,3-4,5 |  | ромбическая, таблитчатая, призматичес-кая, столбчатая | осадочное, гидротермальное | хрупкий, тяжелый | в качестве белил, в резиновой промышленности, бариевые препараты |
| 26. | мирабилит, Na2SO4 10H2O | 1,5-2 | совершенная в одном направлении, раковистый | бесцветный. Черта белая | стеклянный, тусклый | 1,48 |  | моноклинная, тонко игольная, короткостолбчатая | осадочное, почвенные выцветы | легко растворяется в воде, горько соленый вкус | сырье для соды, в стекольной и красочной промышленности |

| VII. Фосфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | апатит, Ca5(Cl,F) * * [ PO4]3 | 5 | несовершенная, неровный, раковистый | бесцветный, белый, зеленый, желтый, фиолетовый. Черта белая | на гранях - стеклянный, в изломе - жирный | 3,2 | гексагональная призматичес-кая, табличная | пегматитовое, магматическое, метаморфичное | очень хрупкий | один из минералов для получения фосфорных удобрений |
| 28. | фосфорит, | 2-5 | отсутствует, землистый, неровный | серый, беловатый, грязно-желтый. Черта сероватая, серо-буровастая | тусклый | 3,2 | кристалла не образует | осадочное, биогенное | при трении - запах женой спички | для получения суперфосфата |
| VIII. Силикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | оливин (перидот), (Mg,Fe)2 SiO4 | 6,5-7 | несовершенная, раковистый | оливково-зеленый, буроватый до черного. Черты нет | стеклянный, жирноватый | 3,3-3,4 | ромбическая, редкие зернистые массы | магматическое | хрупкий | в ювелирном деле |
| 30. | топаз, Al2(Fe,OH)2 * * SiO4 | 8 | совершенная в одном направлении, неровный | бесцветный, голубой, желтый, розовый. Черты нет | стеклянный | 3,4-3,6 | ромбическая, призматичес-кая | пегматитовое, пневматолитовое |  | драгоценный камень в точных приборах |
| 31. | роговая обманка, (Ca,Na)2(Mg,FeMn, Al[OH]2 [(Si,Al)4O11]2 | 5,5-6 | совершенная под углом 124, занозистый | серо-зеленый, темно-зеленый. Черта зеленая иногда отсутствует | стеклянный на плоскостях спайности - шелковистый | 3,1-3,5 | моноклинная, столбчатого или игольного облика | пегматитовое, магматическое, метаморфическое |  |  |
| 32. | берилл, Be3Al2(Si6O18) | 7,5-8 | несовершенная, неровный, часто раковистый | бледно-зеленый, розовый, синевато-голубой, винно-желтый. Черты нет | стеклянный | 2,6-2,9 | гексагональная 6-угольные призматичес-кие кристаллы | пегматитовое, пневматолитовое | хрупкий, разновидности: изумруд | руда на бериллий, драгоценные камни - изумруд и акваморий |
| 33 | турмалин | 7-7,5 | несовершенная, неровный | бесцветный, розовый, зеленый, бурый, черный. Черты нет | стеклянный | 2,9-3,25 | тригональная, столбчатая, призматичес-кая | пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое | хрупкий, электризуется при трении | розовый турмалин используется как драгоценный камень |
| 34. | тальк, Mg3(OH)2 [Si4O10] или 3MgO 4SiO2 H2O | 1 | весьма совершенная в одном направлении | белый, желтоватый, зеленый. Черта белая | жирный, на плоскостях спайности - перламутро-вый | 2,7-2,8 | моноклинная, листовая, чешуйчатая | метаморфическое | хорошо расщепляется на толстый неупругие листочки | кислотоогнеупорный материал, изготовление пудры |
| 35. | мусковит, KAl2(OH)2 [AlSi3O10] или K2O 3Al2O3 6SiO2 2H2O | 2-3 | весьма совершенная в одном направлении | бесцветный, с оттенками зеленого и желтого цвета. Черта белая | стеклянный, перламутро-вый | 2,7-3,1 | моноклинная, таблитчатая | магматическое, пегматитовое, метаморфическое | прозрачный, хорошо расщепляется на тонкие упругие листочки и чешуйки | используется как изоляционный и тугоплавкий материал |
| 36. | биотит, K(Mg,Fe)3 (OH,F)2[AlSi3O10] ли K2O 6(Mg,Fe)O Al2O3 6SiO2 2H2O | 2-3 | весьма совершенная в одном направлении | черный, темно-зеленый. Черта белая или зеленая | стеклянный, перламутро-вый | 3-3,1 | моноклинная, таблитчатая | магматическое, пегматитовое, метаморфическое | в толстых пластинах непрозрачный, легко расщепляется на тонкие упругие листочки | промышленного значения не имеет |
| 37. | каолинит, Al4(OH)8 [Si4O10] или Al2O3 SiO2 2H2O | 1-2,5 | весьма совершенная в одном направлении, излом землистый | белый, слегка желтоватый или черноватый. Черта белая, жирная | тусклый, жирноватый, в чешуйках перламутро-вый | 2,6 | моноклинная, малы по размерам | осадочное, | сильно гигроскопичен, жирен на ощупь, издает запах глины | основное сырье фарфоровой и керамической промышленности, строительный материал |
| 38. | альбит, Na[AlSi3O8] или Na2O Al2O3 6SiO2 | 6-6,5 | совершенная в двух направлениях под углом < 90 | белый, сероватый, желтоватый. Черты не дает | стеклянный на плоскостях спайности - перламутровый | 2,6 | триклинная, таблитчатая | магматическое, пегматитовое, гидротермальное |  | промышленного значения не имеет |
| 39. | ортоклаз, K[AlSi3O8] или K2O Al2O3 6SiO2 | 6-6,5 | совершенная в двух направлениях под прямым углом, ступенчатый, неровный | белый, кремовый, голубоватый, серый, розовый. Черты не дает | стеклянный на плоскостях спайности - перламутровый | 2,6 | моноклинная, призматичес-кая | магматическое, пегматолитовое |  | в стекольной и керамической промышленности |
| 40. | микроклин | 6-6,5 | совершенная в двух направлениях почти под прямым углом | белый, кремовый, голубоватый, серый, розовый. Черты не дает | стеклянный на плоскостях спайности - перламутровый | 2,6 | триклинная, призматичес-кая | магматическое, пегматолитовое | амазонит- зеленая разновидность | в стекольной и керамической промышленности, как поделочный камень - амазонит |
| IX. Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | янтарь, C10H16 O4 | 2-2,5 | отсутствует, раковистый | янтарно-желтый, красноватый, бурый. Черты не дает | стеклянный, жирный | 1,05-1,09 | аморфный | смола ископаемых хвойных деревьев | горит с выделением приятного запаха, электризуется | для изготовления художественных изделий, хороший изолятор для электроприборов |