6. Технологічний процес ремонту (відновлення) у чавунних підшипникових щитках посадочних поверхонь методом залізнінням

6.1. Основні відомості технологічного процесу

Залізніння – має ряд переваг перед іншими процесами електролітичного осадження металів за рахунок застосування дешевих і розповсюджених матеріалів. При цьому вихід за стумом становить 80 – 90 %, твердість покриття до 7800 МПа. Є можливість одержання осадженого матеріалу товщиною до 2 мм.

При відновленні посадочних місць у чавунних підшипникових щитах, а також у щитах з сталевими втулками використовується безванне залізніння за допомогою спеціального пристрою, який дає змогу створити ванну в отворі під підшипник (рис. 1).

1 – підшипниковий  щит;   2 – листова  гума;   3 – кришка  підшипника; 4 – циліндричний єлектрод;  5 – електроліт; 6 – болт кріплення; 7 –  поверхня залізніння; 8 – реостат.

Технологічний процес передбачає механічну обробку, знежирення, промивання водою, анодне або хімічне травлення, нанесення покриття, промивання й нейтралізація та механічна обробка відновленої поверхні деталі.

Посадочне місце проточують для правильної геометричної форми отвору. Поверхню зачищають шліфувальною шкуркою. Знежирюють посадочні поверхні промиванням  у неетильованому бензині або скипидарі. Хімічне або електрохімчне знежирення здійснюється за допомогою віденьського вапна з додаванням 3% соди і 1,5% їдкого натрію.

Електрохімічне декопіювання досягається за рахунок зміни полярності джерела живлення (анодом є посадочне місце щита, а катодом  - внутрішній електрод).

# Місцеве  залізніння  дозволяє нарощувати  покриття  з  швидкістю   0,2 –

0,4 мм/год. Після залізніння посадочні місця шліфують.

Для залізніння використовують хлористий електроліт, до складу якого входить хлористе залізо FeCl2 · Н2О – 200 – 500 г/мл. Застосування хлористих електролітів дозволяє одержати щільні дрібнозернисті осадки товщиною до 1,5 – 2 мм із стійкою проти зношування, близькою до по стійкості до загартованої сталі.Такі електроліти дозволяють значно підвищити ( до 60 А/дм2) підвищити щільність струму, а при доведенні їх до температури 90 – 95ºС – одержати пластичні покриття з невеликими внутрішніми напругами.

6.2. Розрахунок основних характеристик при гальванічному покритті

Сила струму розраховується за формулою:

I=Dk⋅Fk,                                                                  (6.1)

где  Dк – катодна щільність струму, А/дм2 (визначається умовами роботи деталі, видом покриття, температурою і концентрацією електроліту), 30 А/дм2.

Fk – площа покриваємої поверхні, 0,5 дм2.

I=30⋅0,5=15А,

Тривалість гальванічної операції визначається формулою:

t=(t0+t1)⋅Kпз,                                                                  (6.2)

где   t0 – тривалість електролітичного осадження металу у ванні, 0,4 год;

t1 – час на завантаження і вивантаження деталей, 0,1год.

Кпз – коефіцієнт, враховуючий підготовчо-завершальні роботи, (при однозмінній роботі  Кпз = 1,2).

t=(0,4+0,1)⋅1,2=0,6 год,

Час витримки деталі у ванні визначається за формулою:

t0=1000⋅h⋅γC⋅Dk⋅ηв,                                                              (6.3)

где  h – товщина шару залізніння, 0,02 мм;

γ – щільність шару залізніння металу, 7,8 г/см3;

С – електролітичний еквівалент, 1,042 г/А·год;

ηв – вихід металу по струму, 80 – 90 %.

t0=1000⋅0,02⋅7,81,042⋅30⋅80=0,0628хв.