Курсовая работа по дисциплине «сварка судовых конструкций».

Цель работы: Разработать технологический процесс сборки и сварки заданной корпусной конструкции. В качестве корпусной конструкции задана лобовая переборка.

##### Таблица 1

| Номер чертежа | Наименование секции | Марка материала секции | Место выполнение сварных швов |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Лобовая переборка | Ст 4 | Цех |

Размеры секции

Таблица 2

| Шпация |  | Габаритные размеры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поперечная | Продольная | В | Н |
| ------------------------ | 650 | 3100 | -------------------------- |

#### Детали секции и их размеры

Таблица 3

| Номер детали | Наименование детали | Размеры сечения, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист | S8 |
| 2 | Лист | S8 |
| 3 | Лист | S10 |
| 4 | Лист | S10 |
| 5 | Стойка | Полособульб N10 |
| 6 | Стенка рамной стойки | 8*180 |
| 7 | Полка рамной стойки | 10*70 |
| 8 | Стойка | Полособульб N10 |
| 9 | Комингс | 8*350 |
| 10 | Ребро жесткости | Полособульб N10 |

Руководитель курсовой работы      ……………………………….

(Подпись)

Сборку лобовой переборки будем производить в цехе на постеле, т.к. секция представляет собой криволинейную поверхность.

Сборочно-сварочные работы будем производить в следующей технологической последовательности:

- На стенд укладываем листы (детали 1,2,3,4) с подготовленными к сварке кромками с зазором 1мм.

- Свариваем листы автоматической сваркой под слоем флюса на флюсо-медной подкладки.

- Размечаем местоположение и собираем на электроприхватках комингс (деталь 9).

- Привариваем комингс к полотнищу с помощью полуавтоматической сварки в среде СО2.

- Свариваем стенку рамной стойки (деталь 6) с полкой рамной стойки (деталь7).

- Устанавливаем стойки на полотнище и закрепляем электроприхватками.

- Стойка приваривается к полотнищу полуавтоматом в среде СО2.

- Затем размечаем местоположение и собираем на электроприхватках стойки (детали 5 и 8)

- Свариваем стойки к полотнищу с помощью полуавтоматической в среде СО2.

- В таком же технологической последовательности производим сварку ребер жесткости (деталь 10).

Расчет параметров режимов сварки.

- Сварка автоматическая под слоем флюса на флюсовомедной подкладки. Используем для сварки листов (детали 1и2). Силу тока и скорость сварки определим расчетным путем.

Сила сварочного тока для сварки деталей 1 и 2: Iсв=(80÷100)h1.

h1- расчетная глубина проплавления, мм.

При однопроходной односторонней сварке с обратным формированием шва  принимаем h1=δ=8мм.

Iсв=90h1

Iсв=720(А)

Диаметр электродной проволоки: dэ=1,13Iсвi  , где i – допустимая плотность                                 тока Амм2. В нашем случае принимаем i=55(Амм2).

dэ=4мм .

Скорость сварки Vсв=АIсв, где А-коэффициент выбираемый в зависимости от                                                                       диаметра проволоки. При dэ=4мм.А=20⋅103А⋅мч.   Vсв=27,7мч

Vсв=0,46смс.

Напряжение на дуге определяем по выражению: Uд=20+50⋅10−3dэ⋅Iсв±1

Uд=38,0±1 (В).

Рассчитываем величину погонной энергии сварки Джсм по выражению:

gп=Iсв⋅Uд⋅ηиVсв , где ηи=0,76− эффективный КПД нагрева металла дугой

gп=45203Джсм.

Определяем коэффициент формы провара: ϕ=к'⋅19−0,01⋅Iсв⋅dэ⋅UдIсв, где

к'=0,818

ϕ=2,36.

Глубина проплавления h2=0,0076⋅gпϕ ; h2=1,05см.

Ширина шва в2=ϕ⋅h2; в2=2,48см.

Мгновенная скорость охлаждения металла в околошовной зоне.

ωо=2⋅π⋅λ⋅с⋅γ⋅T−Tо3gпδ2,где λ=0,42Втсм⋅Со- теплопроводность ;

с⋅γ=5,25Джсм3⋅Со- объемная теплоемкость, Со;

То- начальная температура изделия, Со;

Т=550÷600Со- температура наименьшей устойчивости аустенита;

ωо=2,1Сос

- Сварка автоматическая под слоем флюса на флюсовомедной подкладки. Используем для сварки листов (детали 3и4). Силу тока и скорость сварки определим расчетным путем.

Сила сварочного тока для сварки деталей 3 и 4: Iсв=(80÷100)h1.

h1- расчетная глубина проплавления, мм.

При однопроходной односторонней сварке с обратным формированием шва  принимаем h1=δ=10мм.

Iсв=90h1

Iсв=900(А)

Диаметр электродной проволоки: dэ=1,13Iсвi  , где i – допустимая плотность                                 тока Амм2. В нашем случае принимаем i=55(Амм2).

dэ=4,5мм .

Скорость сварки Vсв=АIсв, где А-коэффициент выбираемый в зависимости от                                                                       диаметра проволоки. При dэ=4,5мм.А=20⋅103А⋅мч.   Vсв=22,2мч

Vсв=0,37смс.

Напряжение на дуге определяем по выражению: Uд=20+50⋅10−3dэ⋅Iсв±1

Uд=41,2±1 (В).

Рассчитываем величину погонной энергии сварки Джсм по выражению:

gп=Iсв⋅Uд⋅ηиVсв , где ηи=0,76− эффективный КПД нагрева металла дугой

gп=76164Джсм.

Определяем коэффициент формы провара: ϕ=к'⋅19−0,01⋅Iсв⋅dэ⋅UдIсв, где

к'=0,818

ϕ=1,68.

Глубина проплавления h2=0,0076⋅gпϕ ; h2=1,61см.

Ширина шва в2=ϕ⋅h2; в2=2,70см.

Мгновенная скорость охлаждения металла в околошовной зоне.

ωо=2⋅π⋅λ⋅с⋅γ⋅T−Tо3gпδ2,где λ=0,42Втсм⋅Со- теплопроводность ;

с⋅γ=5,25Джсм3⋅Со- объемная теплоемкость, Со;

То- начальная температура изделия, Со;

Т=550÷600Со- температура наименьшей устойчивости аустенита;

ωо=3,6Сос

- Сварка полуавтоматическая в среде СО2. В качестве сварочной проволоки выбираем    проволоку марки Св – 08Г2С. Согласно нормативной литературе выбираем режим сварки.

- Сварка комингса.(деталь 9).

δ=8мм.

Iсв=180÷220А.

i=70Амм2

dэ=1,6мм

Uд=23÷26В

Vсв=20÷35мч

- Сварка стенки рамной стойки к полке рамной стойки (деталь 6 и 7).

δ=10мм.

Iсв=280÷300А.

i=85Амм2

dэ=2,0мм

Uд=28÷30В

Vсв=25÷30мч

3)    Приварка стенки к полотнищу.

δ=8мм.

Iсв=180÷220А.

i=70Амм2

dэ=1,6мм

Uд=23÷26В

Vсв=20÷35мч

4)   Приварка стоек и ребер жесткости к полотнищу (детали 5,8 и 10).

δ=10мм.

Iсв=280÷300А.

i=85Амм2

dэ=2,0мм

Uд=28÷30В

Vсв=25÷30мч

- Ручная дуговая сварка используется для прихвата конструкции.

В соответствии с методическими указаниями получаем следующий режим сварки:

Для подбора силы сварочного тока используем выражение:Iсв=20+6⋅dэ⋅dэ,

где dэ− диаметр электрода.

Диаметр электрода dэ выбирают в зависимости от толщины свариваемых деталей.

δ=8÷10мм.

δ=5мм, т.к. преобладают детали с δ=10мм.

Применяем электрод марки УОНИ 1345. Тогда Iсв=20+6⋅5⋅5=250А

Скорость сварки: Vсв=7÷12мч.

Оборудование и сварочные материалы.

- Ручная дуговая сварка.

Оборудование: сварочный аппарат для РДС, источник питания с номинальным сварочным током ТД−300сIсв=315А.

Материалы: электрод марки УОНИ 1345   с dэ=5мм.

- Полуавтомат в среде СО2:

Оборудование: сварочный аппарат “Гранит-2; источник питания ВС-600 с номинальным током Iсв=600А.

Материалы: сварочная проволока Св – 08Г2С, сварочный газ СО2 1-го сорта.

- Автоматическая под слоем флюса:

Оборудование: сварочный аппарат “Бриг” с источником питания ВС – 1000 с номинальным сварочным током Iсв=1000А.

Материалы: сварочная проволока Св 10ГН ,dэ=4мм., флюс марки АН-348А.

Технологическая последовательность сборки бортовой секции корпуса судна.

Технологическая карта ТК на сборку и сварку корпусной конструкции.               Таблица4.

|  | Кафедра | Секция |  |  | ВолковД.В. |  |  | Группа 97-КС-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера операций | Содержание сборочных и сварочных операций с нумерацией деталей | Условное обозначение способа сварки | Буквенно-цифровое обозначение сварного шва. | Положение шва в пространстве | Режим сварки |  |  | Диаметр электрода (проволоки),ммм | Марка проволоки (электрода) | Марка флюса или защитного газа. |
|  |  |  |  |  | Сила тока,А | Напряжение на дуге ,В | Скорость сварки ,м/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сборка и сварка полотнища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собрать полотнище из деталей 1,2,3,4. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 2 | Сварить детали (1,2),(3,4). | Ам | С2 | Н | (720),(900). | (38,0),(41,2). | (0,46),(0,37). | (4)(4,5) | Св-10ГН | АН-348А |
| Сборка и сварка узлов набора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Собрать комингс с полотнищем. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 4 | Собрать тавровую балку из деталей 6и7 (6шт) | УП | Т3 | Н | 280-300 | 28-30 | 25-30 | 2,0 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| Сборка и сварка секции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установить комингс к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 6 | Приварить комингс к полотнищу | УП | Т3 | Н | 180-220 | 23-26 | 20-35 | 1,6 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| 7 | Установить тавровые балки к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 8 | Приварить тавровые балки к полотнищу | УП | Т3 | Н | 180-220 | 23-26 | 20-35 | 1,6 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| 9 | Установить стойки и ребра жесткости к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 10 | Приварить тавровые балки к полотнищу | УП | Т1 | Н | 280-300 | 28-30 | 25-30 | 2,0 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |

Контроль качества шва.

При проверке качества сварки применяют следующие методы.

- Внешние дефекты, свищи, поры, раковины, смещение шва, подрез шва, неравномерности сечения шва выявляют путем внешнего осмотра для определения поверхности шва, а так же сравнение эталонов при проверке поверхности.

- Внутренние дефекты: такие как трещины, непровары выявляют ренгенографированием сварного шва.

Техника безопасности.

Выполнение сварных работ при сборке данной конструкции подразумевает работу человека с приборами и аппаратами, которые при их неумелом использовании могут привести к травматизму рабочего и послужить причиной аварийной ситуации.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека выполняющего данного вида работу, включает в себя:

- Соблюдение норм допуска рабочих к данному виду работ.

- Гарантированность исправности оборудования перед началом работ, обеспечение заземления и необходимой энерговооруженности машин и автоматов.

- Инструктаж работника перед началом работ.

Литература:

- Бельчук Г.А.,Гатовский К.М.,Кох Б.А. Сварка судовых конструкций. –Л.:Судостроение, 1980.-448с.

- Методические указания по выбору методов и режимов сварки при изготовлении корпусных конструкций.

- ГОСТ 3242-81. Швы сварных соединений. Методы контроля качества.

- Л.В.Верховенко.Тухин А.К., Справочник сварщика. - Минск: Высшая школа, 1990.-480с.