# Лекція 35

## Фарадеївський вентиль і циркулятор.

Ці прилади працюють на великих потужностях. Вхідна та вихідна щілини повернуті на 450 одна відносно іншої. Всередині – ферит, навколо – електромагнітна котушка. Підбираємо параметри так, щоб хвиля змінювала поляризаційний кут на 450 після проходження 1→2.

ЕП

Якщо пропустити хвилю з кінця на вхід, то буде:

і хвиля не піде 2→1, вона піде в 3, оскільки тут буде зв’язок по МП, таке поле може вийти в 3, а в 1 – не може.

Отримуємо циркулятор 1→2, 2→3. Якщо замість 2 поставити заглушку, то отримаємо вентиль, бо хвиля піде 1→2→3.

## Мікросмужкові лінії з феритом.

Замість діелектрику беремо ε, μ.

Площина поляризація задана металевими смужками і не може обертатися. Можна змінювати β=βH. Є також три варіанти намагнічення [1], [2], [3].

- μ1≈μ.

- μ2≈1, оскільки в цьому напрямку змінне h‖M0,H0, і не може взаємодіяти.

- μ3≈μ±μa (нас цікавить μ+μa).