3.7. Диагностирование состояния дизеля по физико-химическим ррррсвойствам моторного масла

Как известно, существует определенная связь показателей моторного масла с некоторыми неисправностями дизеля. Некоторые из этих закономерностей представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Связь неисправностей дизеля с показателями качества масла

| Неисправность | Изменение показателей качества масла |
| --- | --- |
| 1.Значительный прорыв газов в картер | Резкое увеличение вязкости и высокое содержание нерастворимого осадка |
| 2.Неполное сгорание топлива | Резкое увеличение вязкости; потемнение центрального ядра и сокращение зоны диффузии в капельной пробе |
| 3.Плохо работают масляные фильтры; плохо работают воздушные фильтры; местный перегрев масла | Резкое увеличение вязкости, масляное пятно коричневого цвета; повышения содержания Si в масле |
| 4.Попадание топлива с вязкостью большей, чем у масла | Резкое увеличение вязкости; большая разность нерастворимого в толуоле и бензине осадка; резкое изменение плотности |
| 5.Попадание топлива с вязкостью меньшей, чем у масла | Резкое снижение вязкости и снижение температуры вспышки |
| 6.Плохо отрегулирован сепаратор; течь масляного холодильника; неплотность системы охлаждения цилиндра | Повышение содержания воды; снижение общего щёлочного числа |
| 7.Использование топлив с большим содержанием серы; плохая регулировка температуры охлаждения | Снижение общего щёлочного числа |

Для определения физико-химических свойств моторного масла в свою очередь существуют разнообразные способы, как в лабораторных, так и в судовых условиях. Например, для установления браковочных значений моторного масла в судовых условиях используют СЛЭК (судовая лаборатория экспресс оценки качества топлива и масла), вискозиметры, ИКМ (индикатор воды в масле и общего щелочного числа) и др.