Министерство образования

Российской Федерации

Кировский лесопромышленный колледж

Специальность 250403

Отчёт

по учебной практике

База практики:

«Локомотивное депо пгт. Лянгасово. Столярный и пилирамный цеха.»

наименование предприятия

Разработал студент группы Д-3 С.З. / Иваненко Д.А./

Отделение заочное

Руководитель

от предприятия                                           /                        /

подпись

Руководитель

от колледжа                                                / Сенина Л. А. /

подпись

Отчёт защищён

с оценкой            «    »        «    »                2008 г.

2008/2009г.

ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ СТРОЕНИЯ

| ПОРОДА | СТРОЕНИЕ | СВОЙСТВА | ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Хвойные породы |  |  |  |
| СОСНА | Сердцевина Ядро- от розового до буро-красного цвета. Заболонь- желтоватого или бледно-розового цвета. Кора- в верхней части ствола гладкая, жёлтого или красноватого цвета. Нижняя- тёмно-бурого. | Смоляные ходы крупные и многочисленные. Древесина мягкая малой плотности. Достаточно высокая прочность и стойкость против гниения. | Изготовление шпал, линий связи. Горно-рудная и нефтяная промышленность. Судостроение. Столярно-мебельное производство. Сельск. Хозяйство. Целлюлозно-бумажная промышленность. |
| ЕЛЬ | Без ядра. Спело-древесная порода. Древесина белого цвета, со слабым желтоватым оттенком. Смоляные ходы мелкие и немногочисленные. Годичные слои хорошо заметны. Кора- тёмно-серого или бурого цвета | По прочности, плотности и стойкости против гниения уступает сосне. Древесина трудна в обработке из-за обилия сучков и повышенной их твёрдости. Древесина однородна по строению, малосмолиста, имеет устойчивый белый цвет, длинные волокна. | Целлюлозно-бумажная промышленность. Изготовление муз. инструментов. Пиломатериалы и балансы в лесном экспорте. |
| ПИХТА | Без ядра. Спело-древесная порода. Древесина белого цвета мягкая, лёгкая. Годичные слои различаются на всех разрезах. Смоляных ходов нет. Кора- гладкая, тёмно-серого цвета. | Древесина прочная, плотная и стойкая против гниения. Древесина однородна. | Целлюлозно-бумажная промышленность. Изготовление муз. инструментов. Пиломатериалы и балансы в лесном экспорте. |
| ЛИСТВЕННИЦА | Сердцевина Ядро- красно-бурого цвета. Заболонь- белого или жёлтого цвета резко отличается от ядра. Кора- тёмно-серая, толстая в трещинах. | Прочность древесины на 30 % выше чем у сосны. Древесина имеет высокую плотность и прочность. Малосучковата, стойка против гниения, имеет красивую текстуру. | Гидротехнические сооружения, сваи, столбы связи, шпалы, рудничные стойки. В вогоностроении применяют вместо дуба. Изготовление паркета. Производства требующие прочность и стойкость против гниения. |
| Кольцесосудистые лиственные породы |  |  |  |
| ДУБ | Ядро- тёмно-бурого или желтовато-коричневого цвета. Заболонь- узкая светло-жёлтая, чётко отделяется от ядра. На поперечном разрезе, в ранней зоне годичного слоя видны крупные сосуды, а в тёмной поздней древесине светлые радиальные пламевидные полоски, образованные мелкими сосудами. Кора- в верхней части гладкая, нижняя часть тёмно-серая с широкими трещинами. | Древесина прочная, способная к изгибу, с красивой текстурой и цветом. | Столярно-мебельное, паркетное, фанерное производство. Вагонно-, судо-, обозостроение. Отходы-дубильно-экстратные производство. |
| Рассеяннососудестые лиственные породы |  |  |  |
| БЕРЁЗА | Ядра нет. Сосуды мелкие. Древесина твёрдая, белая с желтоватым оттенком Очень часто встречаются сердцевидные повторения в виде бурых чёрточек. Древесина довольно тяжёлая и твёрдая. Кора- белого или грязно-белого цвета. | Древесина достаточно прочная и твёрдая. Высокая ударная вязкость, но малая стойкость к гниению. | Производство шпона, фанеры ,целлюлозы, паркета. Из коры-дёготь, тару. Наросты как облицовочный материал в мебельном производстве. |
| ОСИНА | Ядра нет. Сосуды мелкие. Древесина белая со слабым зеленоватым оттенком. Годичные слои слабо заметны. Кора- светло-зелёного или зеленовато-серого цвета. | Древесина имеет однородное строение, легко лущится, пропитывается и не даёт сильно коптящего пламени. | Спичечная промышленность. Получение вискозы. Изготовление игрушек, посуды, древесной стружки. |
| ЛИПА | Ядра нет. Сосуды мелкие. Древесина белая с лёгким розоватым оттенком. Годичные слои слабо заметны. Очень лёгкая и мягкая. Кора- серого или серо-коричневого цвета. | Древесина имеет однородное строение. Легко режется мало трескается и мало коро- бится. | Изготовление чертёжных досок, моделей в литейном деле, посуды, карандашей. Из коры получают мочало. |

ТЕМА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ И СТЕПЕНИ ПОРОЖЕНИЯ

Пороками древесины называют различные отклонения от нормы (природной или условной), существенно изменяющие качество древесины и ограничивающие её использование. К порокам древесины относят также повреждение ее грибами или насекомыми, а иногда и дефекты распиловки древесины.

| № п/п | Порода | Диаметр, см длина, м | Название порока | Способы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород |  |  |  |  |
| 1 | Сосна | 16/4 | 1 Сучок открытый 2 Водослой 3 Сбежистость 4 Овальность ствола | Измеряют по наименьшему диаметру, присучковоый наплыв в размер сучка не включают. d=2см В круглых лесоматериалах пятна водослоя измеряют в см. или в долях диаметра сортимента. В пиломатериалах размер полос и пятен определяют в долях длины, ширины и толщины сортимента. Измеряют по разности между диаметрами нижнего и верхнего торцов сортимента, выражают всм. на 1 метр длины или в процентах. D=16см d=14см Измеряют по разности между наибольшим и наименьшим диаметрами соответствующего торца лесоматериала. D=16см d=10см |
| 2 | Ель | 22/6 | 1 Сучок заросший 2 Гниль, вызванная еловой губкой. (ядровая гниль) 3 Торцовая трещина (простая метиковая) 4 Простая кривизна | Измеряют по высоте прикрывающегося вздутия над поверхностью сортимента h=3 см Измеряют по наименьшей толщине вырезки, в которой она может быть вписана d=8см, а=4см по наименьшему d круга, по наименьшей толщине здоровой переферической зоны b=3 см . Трещины измеряются по глубене сортимента в мм и длине в см или соответственно в долях толщины и длины сортимента. В круглых сортиментах трещины, образующиеся в растущем дереве, измеряются по наименьшей толщине сердцовоц доски, в которую они укладываются, или в долях диаметра торца. d=100мм b=1см a=5см Измеряют по величине стрелы прогиба сортимента в месте наибольшего искривления, выражают в целых см., и относят к длине искривления, измеренной в метрах или процентах от длины искривления. h=15см l=6,0м |
| 3 | Пихта | 24/6 | 1 Боковая трещина (морозная). 2 Закомелистость (округлая). 3 Ядровая гниль | Измеряется по глубине и длине, допускается измерять по наименьшей толщине вырезки, в которую она может быть вписана. h=60мм l=4,5м Измеряют по разности между диаметрами лесоматериала. Измеренными у комлевого торца и на расстоянии 1м от этого торца. D=24см d=20,5см Размер гнили на торцах в круглых сортиментах определяют отношением диаметра поражённой части к диаметру торца. D=24см/d=70 см |

| Лесоматериалы круглые лиственных пород |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берёза | 18/4 | 1 Торцовая трещина (отлупная). 2 Ложное ядро 3 Эксцентричность ствола (смещение сердцевины) 4 Кривизна простая | Трещины измеряются по глубине сортимента в мм. и длине в см .или соответственно в долях толщины и длины сортимента . Для замера глубины употребляется щуп-стальная линейка шириной 10мм и толщиной 0.3мм с нанесёнными на ней миллиметровыми делениями. a=10см b=2мм c=8мм Определяют диаметр ложного ядра на верхнем торце в см. или долях диаметра торца. D=3см Если принять сечение ствола за эллипс, то эксцентричность может быть охарактеризована величиной эксцентриситета или смещением сердцевины в см. или долях от диаметра. Определяется по наибольшей стреле прогиба, измеренной в см. и отнесённой к длине сортимента в метрах. Иногда кривизна измеряется отношением общей длины бревна к расстоянию между торцовыми срезами по прямой. (для оценки средней кривизны сортимента). |
| 2 | Осина | 20/6 | 1 Сучок открытый 2 Сучок заросший. 3 Обугленность 4 Заросший сучок | Определяют по наименьшему диаметру сучка. Измеряют по высоте прикрывающего его вздутия над поверхностью сортимента; по наибольшему диаметру раневого пятна с учётом того, что диаметр сучка под ним для осины – 0.6см d=2см. Измеряют по глубине, ширине и длине зоны повреждения. У раневого пятна измеряют продольный a и поперечный b диаметры. |

| № | порода | См\мм\м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосна | 6м 40мм 150мм | 1 Заруб 2 Царапина 3 Червоточина | Измеряют по глубине, ширине и длине L =10см B=6см H=1.5см Измеряют по глубине и длине L=2м H=5мм Измеряют по наименьшему диаметру и количеству отверстий ходов на 1м или на всю сторону сортимента D=5мм N=5мм |
| 2 | Ель | 4м 20мм 200см | 1 Сучек круглый 2 Сучек продолговатый 3 Скол | Измеряется по расстоянию между касательными к контуру сучка ,проведёнными параллельно продольной оси сортимента D=2см A=2см Измеряют так же , как сучек круглый D=2см A=4см Измеряют по глубине ширине и длине L=20см N=1 см B=3см |
| 3 | Пихта | 10/6 | 1 Ребровый сучек 2 Простая кривизна 3 Накол волокон | Измеряется по наименьшему диаметру разреза сучка Измеряется по отклонению от прямолинейности сортимента в месте наибольшего искривления или в % от длины искривления В наиболее типичном месте общего направления волокон на протяжении не менее двойной ширины сортимента по величине отклонения волокон от продольной оси сортимента (радиальный наклон влолкон) |
| Пиломатериалы лиственных пород |  |  |  |  |
| 1 | Берёза | 4м 50мм 150мм | 1 Групповые глазки 2 Продольная покоробленность 3 Обзол острый | Измеряют по ширине и длине зоны поражения L=20см H=40см N=4шт Измеряют по величине прогиба A=5см Измеряют по длине и максимальной разнице между шириной сторон сортимента L=2 м B=150мм A=160мм Z=A-B=10мм |
| 2 | Осина | 6м 40мм 150мм | 1 Дупло 2 Белая вокнистая гниль 3 Сшивной сучек | Измеряют по длине, глубине и ширине зоны поражения L=1м H=40мм B=70мм Измеряют по длине , глубине и ширине зоны поражения L=3м H=40мм B=10см Измеряется по наименьшему диаметру продольного сечения сучка D=3см B=4см |

ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ СОРТИМЕНТОВ, РАЗМЕРОВ И СОРТА ДЛЯ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Порода | Диаметр, см длина, м | Пороки | Определение качества | Общий сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосна | 16/4 | 1 Сучок открытый табачный d=2см 2 Ядровая гниль b=4см 3 Простая кривизна | 2см = 2см =2 сорт 4/21<1/5=2сорт 4/500*100%=1,8<1%=l сорт | 2 сорт |
| 2 | Ель | 22/6 | 1 Торцовая трещина усушки h=4см 2 Овальность ствола 3 Нарост на стволе | 4см<10 см = l-2 сорт Допускается Допускается | l сорт |
| 3 | Пихта | 24/6 | 1 Сложная кривизна 2 Прорость открытая h=3см | 4/600*100% = 0,83%<1%= 3сорт 3/32<1/10 = l-2 сорт | 3сорт |
| 4 | Берёза | 20/6 | 1 Сбежистость 2 Закомелистость 3 Сухобокость | Допускается Допускается 2/24 < 1/ 10 = l-2 сорт | l сорт |
| 5 | Осина | 20/6 | 1 Заросший сучок 2 Боковая трещина (морозная) 3 Обугленность | 2см <3см =l сорт 16/32 =1/2 =1/2 = 2 сорт Допускается | 2 сорт |
| 6 | Дуб | 20/6 | 1 Обдир коры 2 Скос пропила 3 Запил | Допускается Допускается 10/24 > 1/10 = 3 сорт | 3 сорт |

Определение лесных сортиментов, размеров и сорта для пиломатериалов

| № | Порода Сортимент | Размеры |  |  | Пороки | Определение качества | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, мм | H, мм |  |  |  |
| 1 | Сосна доска обрез. | 6 | 150 | 40 | 1 Заруб h=10 2 Царапина 3 Червоточина | Допускается 10мм>3мм Допускается 5<6=4 сорт | 4 сорт |
| 2 | Ель доска обрез. | 4 | 150 | 20 | 1 Сучок сердцевин. Здоровый 2 Сучок продолговатый 3 Скол | 2/20<1/5; 2шт = l сорт 4/20 = 1/5; 2шт = 1 сорт Допускается | lсорт |
| 3 | Лиственница доска обрез. | 4 | 200 | 60 | 1 Выхват 2 Разбросанные глазки 3 Разветвлённые сучки | 4 сорт Допускается 4/200< 1/4; 2шт = 1 сорт | 3 сорт |
| 4 | Берёза доска обрез. | 4 | 150 | 50 | 1 Групповые глазки 2 Продольная покоробленность 3 Обзол острый | Допускается 5/400 *100% = 1,25< 2 = 3 сорт 4 = 1/2 = 3 сорт | 3 сорт |
| 5 | Осина доска обрез. | 6 | 150 | 40 | 1 Дупло 2 Белая вокнистая гниль 3 Сшивной сучок | Не допускается > 10% не лопускается Не допускается | Брак |
| 6 | Дуб доска обрез. | 5 | 100 | 25 | 1 Поперечная покоробленность 2 Бурая трещиноватая гниль | 3% = 3% = 3сорт >10% не допускается | 3сорт |

ТЕМА 4. УЧЁТ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

1. Метод поштучного измерения круглых лесоматериалов

Сортимент – пиловочник

Длина сортимента – 6.0м , 4.0 м

| Диаметр верного торца, см | Данные учёта, м | Количество сортиментов, шт. | Объём одного сортимента, м | Сумма объёмов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6 | 10 | 0,194 | 1,94 |
| 16 | 6 | 9 | 0,155 | 1,395 |
| 24 | 6 | 20 | 0,33 | 6,6 |
| 14 | 6 | 23 | 0,123 | 1,23 |
| 34 | 6 | 25 | 0,66 | 16,5 |
| 22 | 6 | 4 | 0,28 | 1,12 |
| 18 | 4 | 8 | 0,120 | 0,960 |
| 16 | 4 | 13 | 0,095 | 1,235 |
| 14 | 4 | 14 | 0,073 | 1,752 |
|  |  | 126 |  | 32,732 |

2. Определение объема круглых лесоматериалов в складочной мере с последующим переводом в плотную меру.

Длина штабеля L = 20м

Ширина штабеля B=6м

Высота штабеля H = (H1+ H2 + H.3 … + Hn) / n , м

H1 = 4.20

H2 = 3.80

H3 = 5.0

H4= 3.0

Hn= 4.0

H = (4.2 + 3.8 + 5 + 3 + 4)/5 = 4м

Объём штабеля в складочной мере:

Vскл = L * B * H = 20 * 6 * 4 = 480

Объём штабеля в плотной мере:

Vпл = Vскл * Кф = 480 * 0,62 = 297.6 м

где Кф – фактический коэффициент полнодревесности.

3. Учет обрезных пиломатериалов

| № | Сортимент Порода | Размеры сортимента |  |  | Объём одного сортимента, м | Количество | Сумма объёмов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, мм | H, мм |  |  |  |
| 1 | Пиломатериал Сосна | 4 | 100 | 25 | 0,010 | 400 | 4,0 |
| 2 | Пиломатериал Ель | 4 | 200 | 25 | 0,040 | 408 | 16,32 |
| 3 | Пиломатериал Берёза | 6 | 200 | 50 | 0,060 | 204 | 12,24 |
| 4 | Пиломатериал Сосна | 5 | 140 | 50 | 0,0350 | 207 | 7,245 |
| 5 | Пиломатериал Ель | 5 | 60 | 50 | 0,0150 | 200 | 3,0 |
| 6 | Пиломатериал Берёза | 4 | 200 | 50 | 0,040 | 205 | 8,2 Итог 51,005 |

4. Пакетный способ определения объема необрезных пиломатериалов: Пакет

Длина штабеля L = 4м

Ширина штабеля B = 1,20м

Расчётная высота штабеля Hp  = H-(n * H пр) = 1,18 м – 0,105 м

где H – высота штабеля;

Нпр – толщина прокладок, м         25 мм (0,025 м) *  3 = 0,075

Объём штабеля в складочной мере:

Vскл = L * B * Hp = 4 * 1,2 * 1,105 = 5,304 м

Объём штабеля в плотной мере:

Vпл = Vскл* К = 5,304 * 0,61 = 3,235 м

где К – коэффициент плотности укладки

Список литературы

1. Тема 1

«Древесиноведение и лесное товароведение»

А.Л. Михайличенко, Ф.П. Садовничий.

«Материаловедение» Б.А. Степанов.

2. Тема 2

«Альбом пороков древесины»

А.Р. Вакин, О.И. Полубояринов, В.А. Соловьёв.

ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины»

3. Тема 3

ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглых, хвойных пород»

ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглых лиственных пород»

ГОСТ 8486-88 «Пиломатериалы хвойных пород»

ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород»

4. Тема 4

ГОСТ 2708-75 (кубатурник )

ГОСТ 2292-88 «Поштучное измерение круглых лесоматериалов»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕМА 1 Определение древесных пород и изучение особенностей их строения

ТЕМА 2 Определение пороков древесины и степени поражения

ТЕМА 3 Определение лесных сортиментов, размеров и сорта для круглых лесоматериалов

- Определение лесных сортиментов, размеров и сорта для пиломатериалов

ТЕМА 4 Учёт круглых лесоматериалов и пиломатериалов

- Метод поштучного измерения круглых лесоматериалов.

- Определение объёма круглых лесоматериалов в складочной мере с последующим переводом в полную меру.

- Учёт обрезных пиломатериалов.

- Пакетный способ определения объёма необрезных пиломатериалов