Лабораторная работа 6

Тема: "Сплавы на основе меди"

Цель: Изучить строение латуни ЛА77–2.

Оборудование: Металлографический микроскоп, коллекция микрошлифов меди, латаней и бронз.

Задание:

1. Провести металлографический анализ сплава латуни ЛА77–2.

2. Зарисовать микроструктуру сплава на основе меди, т. е. латуни ЛА77–2.

3. Привести необходимую диаграмму состояния, где указывается сплав латуни ЛА77–2.

4. Установить зависимость механических свойств с концентрацией меди в сплаве латуни ЛА77–2.

5. Составить отчёт в соответствие с пунктами задания.

Ход работы:

1. Методика микроанализа.

1.1. Просмотреть и изучить при увеличениях от 200 до 500 раз микроструктуры конструкционных сталей.

1.2. Зарисовать микроструктуру в кругах диаметром 60 мм. или

в квадратах размером 60Х60 мм.

1.3. Под каждой зарисованной микроструктурой дать подпись с указанием наименования стали, её химического состава, обработки, наименования структуры и увеличение.

1.4. На каждой зарисованной микроструктуре указать стрелками различные фазы и структурные составляющие и около стрелок, на полях, написать их наименование.

1.5. Изобразить диаграмму состояния (или её часть) сплава медь-цинк, провести на неё вертикальную линию, дать описание процессу, происходящий при охлаждение.

2. Микроструктура латуни

Практическое применение находят (рисунок 6.2) одно-фазовые латуни с содержанием цинка до 39 % (-латунь) и двухфазовые латуни с содержанием цинка от 39 % до 45 % ( + -латунь).

Микроструктура -латунь с содержанием 21 % цинка и 2 % алюминия (ЛА77–2) дана на рисунке 6.2. Границей между одно-фазовые -латунь и двухфазовые  + -латунью является 39 % цинка.

Микроструктура сложной латуни приведена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 Литая алюминиевая латунь ЛА77–2 (Х75), дендриты -твёрдого раствора

3. Диаграмма состояния медь-цинк

Рисунок 6.2 При 21 % цинка в литой латуни.

4. Механические свойства латуни

Латунь ЛА77–2 содержит 21 % цинка, следовательно  = 25 кгс/мм2, в = 55 кгс/мм2

Вывод: С помощью диаграммы состояния можно изучить микроструктуру меди, латуни и бронзы.